Обучающая информация по материалу

«Древесно-полимерный композит»

Компания «Поливуд» представляет на российском рынке новый материал — «Жидкое-дерево».

Техническое российское название продукции – «Древесно-полимерный композит» (ДПК), в мире известна как «Wood-Polymer-Composite» (WPC).

Технология производства

"Жидкое дерево" это инновационный продукт представляет собой

позиционный                       материал, в зависимости от технологии состоящий из 50-80% измельченной древесины

И 50-20% благоприятных для окружающей среды связующих компонентов.

(Полипропилен)

Комбинированный материал сочетает в себе лучшие свойства дерева и пластмассы

и обладает лучшими физическими характеристиками,

чем каждый составляющий компонент

Террасная доска производится методом экструзии: материал перемешивается,  затем при высокой температуре под давлением ему придается необходимая форма.

Гарантия

Производитель дает 10 лет гарантии на гниение, образование заноз, трещин, осколов, а так же на отсутствие в данном материале тяжелых металлов (свинца, цинка, кадмия, хрома – IV, ртути), галогенов, фенола.

Гарантия действует только при соблюдении правильного монтажа и соблюдений условий эксплуатации террасной доски.

Срок эксплуатации - более 25 лет

Основные вопросы

Насколько прочная террасная доска?
Террасная доска долговечна и не разрушается, при отсутствии прямого контакта с землей                            в течение более 10 лет. 

Происходит ли выделение смол, как например, у тропической древесины?
Нет. Выделений смол в какой-либо форме не происходит.

Насколько скользкая мокрая террасная доска?
Террасная доска даже при дожде исключает возможность скольжения благодаря своей структурированной поверхности.

Как террасная доска реагирует на пятна от колы, вина, фруктовых соков, масла, цитрусовых и кетчупа?
Результаты тестов показали, что пятна от кока-колы, вина, фруктовых соков, цитрусовых и кетчупа исчезли после двух дождливых дней. Только пятна от масла остались слегка заметны. Для достижения лучшего результата рекомендуется незамедлительно очищать загрязнения водой.

Каким образом очищать террасную доску?
Очистка поверхности террасной доски проводится с помощью воды и щетки. При сильных загрязнениях рекомендуется применение большого напора воды.
Использовать агрессивные чистящие средства не рекомендуется. Если это невозможно, то необходимо предварительно провести тест на небольшой поверхности доски.

Что нужно делать при появлении мха?
При появлении мха на досках на ранних стадиях можно очистить поверхность водой при помощи щетки. На более поздних стадиях мох можно удалить водой под давлением. При этом не рекомендуется использовать фрезы и форсунки, чтобы избежать повреждения поверхности.

Что нужно делать при поражении грибком?
Поражение грибком, как и поражение, насекомыми, исключено.

Пожароустойчива ли террасная доска?
Чем больше в составе находится полимеров и добавок, тем она менее подвержена возгоранию.

Относится к классу пожарной опасностиВ2 (медленно воспламеняющийся)

В случае 80% содержания древесины террасная доска горит, как и все остальные изделия из дерева. 
При содержании же 50% полимеров не горит.

Что произойдет при попадании горящей сигареты на террасную доску?
Возгорания не произойдет, но на поверхности доски останется пятно, которое можно удалить при помощи наждачной бумаги. Через некоторое время обработанное место станет менее заметным.

Можно ли покрасить или покрыть лаком террасную доску?
Покрытие лаком и краской возможно, но при этом изменяются свойства террасной доски.                  Фирма-производитель не несет ответственности за возможный вред, причиненный доскам обработанными лаком или краской.

Требует ли террасная доска специального ухода?
Террасная доска не нуждается в специальном уходе, лакировании и покраске, как например другие изделия из дерева. Террасную доску необходимо периодически мыть обыкновенной водой при помощи щетки.

Имеется ли какая-либо гарантия на террасную доску?
Гарантийный срок на террасную доску составляет 10 лет. 
Гарантия действует только при соблюдении правильного монтажа и соблюдений условий эксплуатации террасной доски.

Из каких материалов производится террасная доска?
В зависимости от технологии материал состоит из измельченной древесины от 50-80%, оставшуюся часть составляют полиолефины, связующие добавки, UV-стабилизаторы, цветные пигменты.

Как производится террасная доска?
Террасная доска производится методом экструзии: материал перемешивается, затем при высокой температуре под давлением ему придается необходимая форма.

Отличия террасного настила из ДПК от натурального дерева

Укладка

Террасная доска из ДПК на начальном этапе иногда дороже, чем натуральная.  Но уже после произведения укладки вся эта разница исчезает (укладка ДПК  – 700-900 руб. м2; укладка натуральной доски от 1500 руб. м2).

Количество крепежных узлов при укладки ДПК -21шт. на м2; Натур. декинг- 42шт.

При этом ДПК крепится клеммой в относительно мягкий материал (саморезом без засверливания) а в натуральную доску без предварительного засверливания саморез просто не пойдет. Так как структура экзотических пород древесины  очень  плотная.

Обслуживание

Натуральная древесина требует постоянного и не дешёвого обслуживания: 2 раза в год её нужно покрывать специальным маслом, зачищать появившиеся задиры и занозы, очищать от грязи и пятен. ( В противном случае она очень быстро потеряет свой привлекательный вид)

Рекомендации по укладке

Рекомендуется производить укладку на подготовленную поверхность из щебня или песка (толщина подушки 3-5 см). Так же можно постелить пленку на подушку для защиты от прорастания травы.

Рекомендованный уклон 0,5 – 1% от длины укладываемой поверхности.

Расстояние между лагами 30-50 см в зависимости от предполагаемой нагрузки.